KS 07/2010 012  
Technische Vorbemerkungen für Mauerwerk aus KS-Fasensteinen mit Dünnbettmörtel
Sofern in den Ausführungsplänen oder den statischen Berechnungen keine gesonderten Hinweise gegeben sind, wird KS-Fasenstein-Mauerwerk mit Stoßfugenvermörtelung nach DIN 1053 ausgeführt. Die Dicke der Stoßfugen soll 2 mm betragen. Werden an das Mauerwerk keine Anforderungen an Schlagregenschutz, Schallschutz, Luft- oder Winddichtheit gestellt oder ist ein einseitiger Putzauftrag vorgesehen, so kann die Vermauerung ohne Stoßfugenvermörtelung nach DIN 1053-1 erfolgen. 

BAUTEILE ZUR SYSTEMERGÄNZUNG: Bei der Beschreibung von Wänden werden darin enthaltene Bauteile zur Systemergänzung übermessen - wie z.B. Fensterstürze, U-Schalen, KS-Kimmsteine oder Gurtrollersteine. Der Mehraufwand zum Einbau der Bauteile zur Systemergänzung (in der Regel andere Materialkosten) ist besonders zu beschreiben. 

KIMMSCHICHTEN/HÖHENAUSGLEICHSSCHICHTEN: Das Aufmauern der Wände beginnt grundsätzlich mit einer Ausgleichsschicht aus Normalmörtel der Mörtelgruppe III, Dicke d = 1 bis 3 cm, die in Normalmörtel der Mörtelgruppe III versetzt werden. Die Ausgleichsschicht dient dem Höhenausgleich der Wand, zur Herstellung eines planebenen Niveaus in Längs- und Querrichtung und dem Ausgleich von Unebenheiten in der Betondecke. Das genaue Anlegen der Ausgleichsschicht ist bei Mauerwerk mit Dünnbettmörtel besonders wichtig, da in den darüberliegenden Schichten keine Unebenheiten mehr ausgeglichen werden können. In den folgenden Schichten ist der Dünnbettmörtel für die Lagerfugen vollflächig mit dem Mörtelschlitten aufzutragen. Die Lagerfugendicke im fertigen Mauerwerk soll 2 mm betragen. Die Verwendung von Keilen zum Ausrichten der Steine ist nicht zulässig. Der ausquellende Dünnbettmörtel ist nach dem Ansteifen mit dem Spachtel abzustoßen. 

WANDANSCHLÜSSE MIT KS-STUMPFSTOSSTECHNIK: Sofern in den Ausführungsplänen oder den statischen Berechnungen keine gesonderten Hinweise gegeben sind, gelten folgende Vorgaben zur Stumpfstoßtechnik: Wandanschlüsse sind in der bewährten Stumpfstoßtechnik auszuführen. Dabei sind im Höhenabstand von ca. 50 cm in den Mörtelfugen Edelstahl-Flachstahlanker einzulegen. Die Anschlussfugen sind aus statischen und schalltechnischen Gründen zu vermörteln. Bei einschaligen Wänden mit Schallschutzanforderungen, empfiehlt es sich, die Trennwand (z.B. Wohnungstrennwand) durchstoßen zu lassen und die flankierenden Wände (z.B. Tragschalen der Außenwände) stumpf anzuschließen. Kelleraußenecken werden im Verband gemauert. 

KS-E-STEINE (ELEKTRO-KANAL): Mauerwerk aus KS-E-Steinen ist so im Verband zu errichten, dass die im Stein integrierten Installationskanäle vertikal übereinander stehen. Beim Verschluss der Bohrungen ist darauf zu achten, dass die Luftdichtheitsschicht (der Putz) durch den Verschluss nicht hinterlaufen wird. Leerdosen für Steckdosen und Lichtschalter werden deshalb in einen Gipsbatzen eingesetzt. Die Installationskanäle der E-Kanal-Steine sind am Wandkopf zu schließen, sofern sie nicht ohnehin durch andere Bauteile luftdicht abgedeckt sind.

KS 07/2010 099  
gleichwertige technische Spezifikationen
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

KS 07/2010 012  
Innenwand KS F SFK 12 RDK 1,8 D 17,5cm
Mauerwerk DIN 1053-1 der Innenwand, mit Stoßfugenvermörtelung, zweiseitig als Sichtmauerwerk, Kalksandstein, DIN V 106 Fasenstein, KS F, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel, 9 DF (373/175/248).
	
m2	
KS 07/2010 012  
Trennwand KS F SFK 12 RDK 1,8 D 11,5cm
Mauerwerk DIN 1053-1 der nichttragenden Trennwand DIN 4103-1, mit Stoßfugenvermörtelung, zweiseitig als Sichtmauerwerk, Wand dreiseitig gehalten, einschl. Deckenanschluss, Anker und Anschlussfuge werden gesondert vergütet, Kalksandstein, DIN V 106 Fasenstein, KS F, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 11,5 cm, Dünnbettmörtel, 6 DF (373/115/248).
	
m2	
KS 07/2010 012  
Ausfachung KS F SFK 12 RDK 1,8 D 17,5cm
Mauerwerk DIN 1053-1 Ausfachung von Holz-, Stahl- und Betonskeletten, mit Stoßfugenvermörtelung, als Hintermauerung für Wärmedämmverbundsystem (WDVS), einseitig als Sichtmauerwerk, Kalksandstein, DIN V 106 Fasenstein, KS F, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel, 9 DF (373/175/248).
	m2	
KS 07/2010 012  
Pfeiler KS F SFK 12 RDK 1,8 D 17,5cm
Mauerwerk DIN 1053-1 des Pfeilers, mit Stoßfugenvermörtelung, als Hintermauerung für Wärmedämmverbundsystem (WDVS), einseitig als Sichtmauerwerk, Kalksandstein, DIN V 106 Fasenstein, KS F, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Pfeilerlänge in Wandachse 37,5 cm, Dünnbettmörtel, 9 DF (373/175/248).
	m