KS 03/2020 012
Technische Vorbemerkungen für Mauerwerk aus KS-Bauplatten mit Dünnbettmörtel
KS-Bauplatten müssen die Anforderungen nach DIN EN 1996 / DIN 4103‑1 erfüllen. Die zulässigen Wandlängen und Wandhöhen können den KS-Fachunterlagen entnommen werden. Die Wände sind mindestens dreiseitig gehalten auszubilden.
Bei Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung ist eine obere Halterung erforderlich. Die Steine werden knirsch versetzt. Stoßfugenbreiten > 5 mm und < 10 mm sind beim Mauern beidseitig mit geeignetem Mörtel an der Wandoberfläche zu schließen. Bei dreiseitig gehaltenen Wänden, oberer Rand frei, werden KS-Bauplatten als Mauerwerk mit Stoßfugenvermörtelung nach DIN EN 1996 / DIN 4103‑1 ausgeführt. Die Dicke der Stoßfugen soll dabei 2 mm betragen.

KIMMSCHICHTEN/HÖHENAUSGLEICHSSCHICHTEN:
Das Aufmauern der Wände beginnt grundsätzlich mit einer Ausgleichsschicht aus Normalmauermörtel der Mörtelklasse M 10 nach DIN EN 998-2, Dicke t = 1 bis 3 cm, oder mit Ausgleichssteinen (KS-Kimmsteine), die in Normalmauermörtel der Mörtelklasse M 10 versetzt werden. Die Ausgleichsschicht dient dem Höhenausgleich der Wand, zur Herstellung eines planebenen Niveaus in Längs- und Querrichtung und dem Ausgleich von Unebenheiten in der Betondecke. Das genaue Anlegen der Ausgleichsschicht ist bei Mauerwerk mit Dünnbettmörtel besonders wichtig, da in den darüber liegenden Schichten keine Unebenheiten mehr ausgeglichen werden können. In den folgenden Schichten ist der Dünnbettmörtel für die Lagerfugen vollflächig mit dem Mörtelschlitten oder geeigneten KS-Dünnbettmörtelkellen aufzutragen. Die Lagerfugendicke im fertigen Mauerwerk soll 2 mm betragen. Die Verwendung von Keilen zum Ausrichten der Steine ist nicht zulässig. Der ausquellende Dünnbettmörtel ist nach dem Ansteifen mit dem Spachtel oder einem Schwammbrett glatt zu streichen. 

WANDANSCHLÜSSE MIT KS-STUMPFSTOSSTECHNIK:
Sofern in den Ausführungsplänen oder den statischen Berechnungen keine gesonderten Hinweise gegeben sind, gelten folgende Vorgaben zur Stumpfstoßtechnik: Wandanschlüsse sind in der bewährten Stumpfstoßtechnik auszuführen. Dabei sind nach konstruktiven Erfordernissen in den Mörtelfugen Edelstahl-, Flachstahlanker oder Bauplatten-Wandanschlussanker einzulegen. Die Anschlussfugen sind aus statischen und schalltechnischen Gründen vollflächig zu vermörteln. Bei einschaligen Wänden mit Schallschutzanforderungen, empfiehlt es sich, die Trennwand durchstoßen zu lassen und die flankierenden Wände (z.B. nichttragende Innenwände) stumpf anzuschließen.

VORARBEITEN ZUM AUFTRAG VON NORMALPUTZEN:
s. Ausschreibungstexte Allgemeine Vorbemerkungen

Bei Auswahlmöglichkeiten sind die gewünschten Werte zu markieren bzw. einzutragen.

KS 03/2020 099
Standardbeschreibung
Für erhöhte Anforderungen an die Ebenheit bei der Ausführung nachstehend beschriebener Leistungen von nichtflächenfertigen Wänden gilt DIN 18202.

KS 03/2020 012
Trennwand KS-Bauplatte KS-BP	t = 7 cm, RDK = …..
Mauerwerk der nichttragenden Trennwand DIN 4103-1, mit Stoßfugenvermörtelung, für späteren Dünnlagen-/ Putzauftrag, Wand dreiseitig gehalten, oberer Rand nicht gehalten, Anker und Anschlussfuge werden gesondert vergütet, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Bauplatte KS BP versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412.

Rohdichteklasse:	RDK = …..	1,8 / 2,0
Wanddicke:	t = 7,0 cm
Steinhöhe:	h = 24,8 cm

(Die regionalen Lieferprogramme sind zu beachten.)

KS 03/2020 012
Trennwand KS-Bauplatte KS-BP	t = 10 cm, RDK = …..
(dreiseitig gehalten, oberer Rand frei)
Mauerwerk der nichttragenden Trennwand DIN 4103-1, mit Stoßfugenvermörtelung, für späteren Dünnlagen-/ Putzauftrag, Wand dreiseitig gehalten, oberer Rand nicht gehalten, Anker und Anschlussfuge werden gesondert vergütet, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Bauplatte KS BP versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412.

Rohdichteklasse:	RDK = …..	1,2 / 1,4
Wanddicke:	t = 10,0 cm
Steinhöhe:	h = 24,8 cm

(Die regionalen Lieferprogramme sind zu beachten.)

	m²

	m²

KS 03/2020 012
Trennwand KS-Bauplatte KS-BP	t = 10 cm, RDK = …..
(dreiseitig gehalten, oberer Rand gehalten)
Mauerwerk der nichttragenden Trennwand DIN 4103-1, ohne Stoßfugenvermörtelung, für späteren Dünnlagen-/ Putzauftrag, Wand dreiseitig gehalten, oberer Rand gehalten, Anker und Anschlussfuge werden gesondert vergütet, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Bauplatte KS BP versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412.

Rohdichteklasse:	RDK = …..	1,2 / 1,4
Wanddicke:	t = 10,0 cm
Steinhöhe:	h = 24,8 cm

(Die regionalen Lieferprogramme sind zu beachten.)

KS 03/2020 012
Trennwand KS-Bauplatte KS-BP	t = 10 cm, RDK = …..
(vierseitig gehalten)
Mauerwerk der nichttragenden Trennwand DIN 4103-1, ohne Stoßfugenvermörtelung, für späteren Dünnlagen-/ Putzauftrag, Wand vierseitig gehalten, Anker und Anschlussfuge werden gesondert vergütet, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Bauplatte KS BP versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412.

Rohdichteklasse:	RDK = …..	1,2 / 1,4
Wanddicke:	t = 10,0 cm
Steinhöhe:	h = 24,8 cm

(Die regionalen Lieferprogramme sind zu beachten.)

	m²

	m²